## REHAU

Încălzire în pardoseală

Art.-Nr. 256374-003

Component (aditiv) de şapă tip P

Instrucţiuni de folosire

# Realizarea şapei de ciment conform DIN 18560 în legătură cu încălzirea în pardoseală

Materii 		Ciment CEMI – 32,5 R (DIN 1164)

prime:			Agregat: nisip fin 0/8mm (DIN 1045)

60% granulaţie 0-4mm, 40% granulaţie 4-8mm

Apa: apă potabilă

Aditiv: component REHAU de şapă tip P

Dozaj pt.		Ciment: agregat=1:5 părţi în greutate

mortar:		(50 kg ciment: 250 kg nisip fin=aprox. 30 lopeţi)

16-18 l apă

0,5 l componet (aditiv) REHAU de şapă tip P la 50 kg ciment

Ordinea		(adăugarea în betonieră)

amestecării:		aprox. 6 lopeţi nisip fin

50 kg ciment

aprox. 10 l apă

component (aditiv) REHAU de şapă tip P

22-24 lopeţi nisip fin (aprox. 110 l)

aprox. 5 l apă, sau cât este nevoie

Adăugaţi componentul (aditivul) de şapă tip P şi mai amestecaţi încă 2 minute. Realizarea amestecului trebuie să se facă în 50-60 minute de la adăugarea aditivului tip P. Mortarul proaspăt trebuie aplicat peste ţevile de încălzire în direcţia conductelor şi apoi se nivelează.Rezistenţa şapei depinde în principal de compoziţia potrivită a mortarului, aplicarea corectă şi de tratamentul ulterior.

Conţinut:  10 kg			“A se feri de îngheţ!”

“Se va agita înainte de folosire!”